技术指标

浸渍装饰纸技术指标：

1、浸渍用原纸所用油墨须采用进口油墨及夏王原纸。

2、印刷花纹不允许有重影现象。

3、浸渍纸压贴后不允有透底现象。

4、两批纸不允许出现色差，以晨鸣板材颜色确认为主。

5、同步对花装饰纸在浸胶过程中，同一卷纸、同一批次及不同批间的一个花色的原纸，在浸胶时原纸的延展性一致，以确保浸渍装饰纸与用装饰纸数据盘制作的模板一致。

6、浸渍装饰纸必须采用纯三聚氢胺胶，严禁使用尿醛胶或改性胶。

7、浸渍装饰纸必须保证3个月以上的保质期，保质期内不能出现粘连或压贴不住，以及因浸渍纸问题造成崩边、起皮，干花、湿花等质量问题。

8、其他按《饰面用浸渍胶膜纸行业标准》执行。

寿光板材