平衡纸技术指标

1、技术参数

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定 量（g/m2） | 原纸克重100±2g | 米白/浅黄色 |
|  |  | 原纸克重90±2g |  |
| 2 | 规格 | 1250MM |  |
| 3 | 灰 份 % ≥ | 30 |  |
| 4 | 水 份 % ≤ | 4 |  |
| 5 | 吸水性 mm/10min ≥ | 33 |  |
| 6 | 平滑度 ≥ | 20 | 正反两面 |
| 7 | 湿强度 N/15mm ≥ | 8 | (纵向)，试样浸水2-3S |
| 8 | 干强度 N/15mm ≥ | 30 | 纵向拉力 |
| 9 | 湿断裂长 m ≥ | 450 |  |
| 10 | 渗透性 S ≥ | 15 |  |
| 11 | PH值 ≥ | 7 |  |
| 12 | 干拉力纵、横差 | 纵向拉力是横向拉力的2倍 |  |
| 13 | 木浆配比 | 美废（9号）80%、木浆20% |  |

2、产品在达到上述技术参数的情况下必须满足如下方面：

（1）原纸克重尽量执行下偏差。

（2）平衡纸在浸渍后不能因原纸问题造成拉力较小或拉力不均等的问题。

寿光晨鸣板材