同步对花装饰纸技术指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定 量 g/m2 | 原纸克重±2 | 70g、80g |
| 2 | 灰 份 % ≥ | 28 |  |
| 3 | 水 份 % | 4-8 |  |
| 4 | 吸水性 mm/10min ≥ | 25 |  |
| 5 | 平滑度 S ≥ | 20 |  |
| 6 | 湿强度 N/15mm ≥ | 6.5 | (纵向)，试样浸水2~3S |
| 7 | 干强度 N/15mm ≥ | 28 |  |
| 8 | 湿断裂长 m ≥ | 600 |  |
| 9 | 渗透性 S ≥ | 15 |  |
| 10 | PH值 | 6.5-7.5 |  |
| 11 | 耐光牢度 级 | 5-7 |  |
| 12 | 热稳定性 级 | 5-7 | 180oC-210 oC |
| 其他 | 1>油墨采用进口油墨，原纸采用“夏王”原纸， 2>不能出现因装饰纸质量问题导致地板开槽时，出现翻边现象。 3>花纹不允许有重影现象。 4>不允有透底现象。 5>两批原纸不允许出现色差，以晨鸣板材方颜色确认为主。 6>必须保证与晨鸣板材第一次从乙方购进的原纸花纹颜色或样板一致。 7>做同步对花的装饰纸必须保证原纸印刷时延展性一致,适用于同步对花地板生产 |  |  |

寿光板材